.Весезонное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, работающих в экстремальных условиях, как дорожной, так и внедорожной эксплуатации.

##### Область применения TEXACO MOTEX 4T-X

- Рекомендуется для смазывания четырехтактных мотоциклетных двигателей, а также передвижного оборудования, такого, как генераторы, насосы, газонокосилки и проч., обеспечивая бесперебойную круглогодичную работу двигателя в различных климатических зонах Европы и России.

##### Эксплуатационные свойства TEXACO MOTEX 4T-X

- Выпускается в классе вязкости SAE 10W-40;

- Разработано на основе смеси синтетического и глубоко очищенного минерального базовых масел с использованием многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокий индекс вязкости, великолепную защиту от износа и окисления, отличные детергентно диспергирующие («моющие») свойства при работе в условиях высоких скоростей, нагрузок и экстремальных температур. TEXACO MOTEX 4T-X обладает дополнительными преимуществами по сравнению с нефтяными маслами, благодаря более высокой термической стабильности, а также сохранению вязкостных характеристик в широком диапазоне температур и исключительной текучести в условиях «холодного пуска» двигателя.

##### Допуски и одобрения

- Сертифицировано: 
ACEA A3-02 
Лицензировано: 
API SL JASO MA

## Типовые характеристики

| Класс вязкости по SAE |  | 10W-40 |
| --- | --- | --- |
|  | Метод |  |
| Плотность, 15 оC, кг/л | ASTM D4052 | 0.877 |
| Вязкость кинематическая, 40 0C, мм2/с | ISO 3104 | 97 |
| Вязкость кинематическая, 100 0C, мм2/с | ISO 3104 | 14.5 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 154 |
| Температура застывания, оC | ISO 3016 | -33 |
| Температура вспышки, оC | ASTM D0093 | 220 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ISO 3771 | 9.7 |
| Сульфатная зола, % масс | ASTM D0874 | 1.2 |
| Летучесть по NOACK, % масс. | CEC-L-40-A-93 | 12.2 |